玉米秸秆全生物量利用制造人造板与饲料技术

（一）、技术用途与功能（技术服务对象/解决主要问题等）

玉米秸秆全生物量利用制造人造板与饲料技术是以玉米秸秆为主要原材料，采用先进的纤维二次分离技术，将玉米秸秆中的主要纤维材料用来生产人造板，茎叶以及髓芯部分用于生产饲料。该项技术适用于与我国玉米的主产区。

采用该项技术主要解决了玉米秸秆无法大规模工业化利用的难题，将玉米秸秆中的不同组分材料物尽其用，从而达到全生物量利用的目的。

（二）、技术性能及特点（包括主要技术特点/水平等）

该项技术成果针对玉米秸秆的原料特性，通过对玉米秸秆原料的纤维分离制备工艺、干燥工艺、施胶工艺、热压工艺的系统研究以及关键设备的改造与开发，使得以玉米秸秆为原料生产的均质板能够达到并超过国家相关标准的要求。

	通过采用防水剂改善和解决了玉米秸秆均质板的耐水性能，并达到刨花板国家标准要求；采用普通脲醛树脂作为胶粘剂，制造达到国家环保要求的均质板，可以用于包装、家具、装修装潢材料等。

（三）综合效益分析（包括环境/社会/经济/节能效益等）

该项技术的应用可以有效解决我国部分玉米主产区因为玉米秸秆无法处理直接焚烧应起的环境污染，彻底解决秋收季节焚烧秸秆对公路、航空交通以及大气污染问题。并且可增加农民收入，促进“三农”问题的解决。以年产3万立方米的生产线为例，可以消纳秸秆6万吨，增加农民收入600-1000万元，实现产值3000万元，利税500万元。

（四）适用范围及应用条件（包括适用地域/适用条件等）

该项技术适用于我国玉米的主产区。

（五）、技术来源

该项技术在国家“863”计划项目“木（竹）材/农业剩余物纤维复合材料制造技术”的支持下完成。该项技术2006年通过生产试验，并通过了山东省科技厅组织的成果鉴定。

技术来源合作单位名称：山东省同森木业有限公司

联系地址：北京颐和园后中国林科院木材工业研究所   邮编：100091

联系人：于文吉	电子邮件：yuwenji@caf.ac.cn